ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА 
И ВИНИПЛАСТА

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 16310-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Ф. Басанец (руководитель темы); Е. И. Зелик, Д. В. Евсюков

ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

Член Коллегии А. М. Васильев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1980 г. № 1309

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА И ВИНИПЛАСТА Основные типы, конструктивные элементы и размеры Welded joints of polyethelene, polypropylene and polyvinyl chloride Main types, design elements and dimensions | ГОСТ 16310-80 Взамен ГОСТ 16310-70 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1980 г. № 1309 срок действия установлен

с 01.07. 1981 г.

до 01.07. 1991 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на соединения из полиэтилена, полипропилена и винипласта, выполненные сваркой нагретым газом с присадочным прутком или экструзионной сваркой и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.

Стандарт не распространяется на угловые и тавровые сварные соединения с углом между соединяемыми элементами отличным от 90° ± 5°, а также на соединения трубопроводов.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:

Г-сварка нагретым газом с присадочным прутком;

Э-сварка экструзионная.

3. Основные типы сварных соединений приведены в табл. 1.

4. Конструктивные элементы сварных соединений и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2-31.

Таблица 1

| Тип соединения | Форма подготовленных кромок | Характер сварного шва | Форма поперечного сечения |  | Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки |  |  | Условное обозначение сварного соединения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовленных кромок | сварного шва | Г |  | Э |  |  |  |
| Стыковое | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | 2-4 |  | - | С1 |  |  |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке |  |  | 2-6 |  |  | C2 |  |  |
|  |  | Односторонний на остающейся подкладке |  |  |  |  |  | C3 |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  | 2-4 |  | - | C4 |  |  |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  |  | 4-20 |  |  | C5 |  |  |
|  |  | Односторонний на съемной подкладке |  |  |  |  |  | С6 |  |  |
|  |  | Односторонний на остающейся подкладке |  |  |  |  |  | С7 |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  |  |  |  | С8 |  |  |
|  | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  |  | 8-20 |  |  | С9 |  |  |
|  | Со скосом двух кромок | Односторонний |  |  | 4-20 |  |  | С10 |  |  |
|  | Со скосом двух кромок | на съемной подкладке |  |  | 4-20 |  |  | С11 |  |  |
|  |  | Односторонний на остающейся подкладке |  |  |  |  |  | С12 |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  |  |  |  | С13 |  |  |
|  | С двумя симметричными скосами двух кромок | Двусторонний |  |  | 8-20 |  |  | С14 |  |  |
| Угловое | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | 2-10 |  |  | У1 |  |  |
|  |  | Односторонний |  |  | 2-4 | - |  | У2 |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  | 2-10 |  |  | УЗ |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  | 2-4 | - |  | У4 |  |  |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  |  | 4-20 |  |  | У5 |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  | 4-20 |  |  |  | У6 |  |
|  | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  |  | 8-20 |  |  |  | У7 |  |
|  | Со скосом двух кромок | Односторонний |  |  | 4-20 |  |  |  | У8 |  |
|  |  | Двусторонний |  |  |  |  |  |  | У9 |  |
| Тавровое | Без скоса кромки | Односторонний |  |  | 2-20 |  |  | T1 |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  |  |  |  | T2 |  |  |
|  | Со скосом одной кромки | Односторонний |  |  | 4 20 |  |  | T3 |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  |  |  |  | T4 |  |  |
|  | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  |  | 8-20 |  |  | Т5 |  |  |
| Нахлесточное | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | 2-20 |  |  | H1 |  |  |
|  |  | Двусторонний |  |  |  |  |  | Н2 |  |  |

Таблица 2

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | g1 (пред. откл. ±1) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |
| С1 |  |  | Г | 2-4 | 0,5 | 2 | 1 | 6 |

Таблица 3

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. ±1) | g (пред. откл. ±1) | g1 (пред. откл. ±1) | е не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |
| С2 |  |  | Г | 2-6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
|  |  |  | Э |  |  |  |  | 10 |

Таблица 4

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. ±1) | g (пред. откл. ±1) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| C3 |  |  | Г | 2-6 | 2 | 2 | 8 |
|  |  |  | Э |  |  |  | 10 |

Таблица 5

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. ±1) | g (пред. откл. ±1) | g1 (пред. откл. ±1) | е, не более | e1, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |  |
| С4 |  |  | Г | 2-4 | 0,5 | 2 | 2 | 8 | 3 |

Таблица 6

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S = S1 | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С5 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 10 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 24 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 26 |

Таблица 7

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. ±1) | g (пред. откл. ±1) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С6 |  |  | Г; Э | 4-6 | 2 | 2 | 10 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 24 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 26 |

Таблица 8

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S = S1 | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С7 |  |  | Г; Э | 4-6 | 2 | 2 | 10 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 24 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 26 |

Таблица 9

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. +1) | g=g1 (пред. откл. ±1) | e, не более | e1(пред. откл. ±1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |
| С8 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 10 | 6 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |  |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 20 | 9 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 26 |  |

Таблица 10

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С9 |  |  | Г; Э | 8-10 | 0,5 | 2 | 16 |
|  |  |  |  | 11-13 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 14-16 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 17-19 |  |  | 24 |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 26 |

Таблица 11

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С10 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 23 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 26 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 29 |

Таблица 12

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С11 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 23 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 26 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 29 |

Таблица 13

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С12 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 23 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 26 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 29 |

Таблица 14

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. +1) | g=g1 (пред. откл. ±1) | е, не более | е1, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |
| С13 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 12 | 6 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |  |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 23 | 9 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 29 |  |

Таблица 15

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S=S1 | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С14 |  |  | Г; Э | 8-10 | 0,5 | 2 | 16 |
|  |  |  |  | 11-13 |  | 3 | 23 |
|  |  |  |  | 14-16 |  |  | 26 |
|  |  |  |  | 17-19 |  |  | 29 |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |

Таблица 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | п (пред. откл. +1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |
| У1 |  |  | Г; Э | 2-10 | 0,5 | 0 |

Таблица 17

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | е, не более | n (пред. откл. +1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных промок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |
| У2 |  |  | Г | 2-4 | 2 | 3 | 6 | 0 |

Таблица 18

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b (пред. откл. +1) | n (пред. откл. +1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |
| У3 |  |  | Г; Э | 2-10 | 0 | 0 |

Таблица 19

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | е, не более | п (пред. откл. +1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |
| У4 |  |  | Г | 2-4 | 0,5 | 3 | 6 | 0 |

Таблица 20

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| У5 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 24 |
|  |  |  |  | 10-20 |  |  | 26 |

Таблица 21

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| У6 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 24 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 26 |

Таблица 22

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | g=g1 (пред. откл. ±1) | e, не более | e1, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |  |  |
| У7 |  |  | Г; Э | 8-10 | 0,5 | 2 | 16 | 14 |  |
|  |  |  |  | 11-13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 18 | 16 |  |
|  |  |  |  | 14-16 |  |  | 20 | 18 |  |
|  |  |  |  | 17-19 |  |  | 24 | 22 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  | 26 | 24 |  |

Таблица 23

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | g=g1 (пред. откл. ±1) | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| У8 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 23 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 26 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 29 |

Таблица 24

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. ±1) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| У9 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 2 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 3 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  |  | 23 |
|  |  |  |  | 16-18 |  |  | 26 |
|  |  |  |  | 19-20 |  |  | 29 |

Таблица 25

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |
| Т1 |  |  | Г; Э | 2-20 | 0 |

Таблица 26

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |
| Т2 |  |  | Г; Э | 2-20 | 0 |

Таблица 27

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. +2) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| T3 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 3 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  | 5 | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 7 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  | 9 | 20 |
|  |  |  |  | 16-18 |  | 11 | 24 |
|  |  |  |  | 19-20 |  | 13 | 26 |

Таблица 28

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. +2) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| Т4 |  |  | Г; Э | 4-6 | 0,5 | 3 | 12 |
|  |  |  |  | 7-9 |  | 5 | 16 |
|  |  |  |  | 10-12 |  | 7 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  | 9 | 20 |
|  |  |  |  | 16-18 |  | 11 | 24 |
|  |  |  |  | 19-20 |  | 13 | 26 |

Таблица 29

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) | g (пред. откл. +2) | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| Т5 |  |  | Г; Э | 8-12 | 0,5 | 5 | 18 |
|  |  |  |  | 13-15 |  | 7 | 20 |
|  |  |  |  | 16-18 |  | 9 | 24 |
|  |  |  |  | 19-20 |  | 11 | 26 |

Таблица 30

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |
| H1 |  |  | Г; Э | 2-20 | 0 |

Таблица 31

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | S | b (пред. откл. +1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |
| Н2 |  |  | Г; Э | 2-20 | 0 |

5. При разнице в толщине свариваемых деталей свыше 1 мм на детали, имеющей большую толщину S1, должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины более тонкой детали S, как указано на черт. 1, 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

Черт. 1

Черт. 2

Черт. 3

6. Для расчетных сварных соединений катет углового шва К должен быть установлен при проектировании соединений.

7. Предельные отклонения катета углового шва К от номинального значения должны соответствовать:

+1,0 мм-при К < 6 мм;

+1,5 мм-при 6 < К < 12 мм;

+2,0 мм-при К > 12 мм.

8. Допускается усиление углового шва до 2 мм или ослабление до 3 мм.